FLAT GOLD				by Shiobhan – Dublin 06-2003

| SAMPLE# + date of preparation | Thickness [A] | Annealing Temp [C] | Test date Au - clean | Roughness | Test date Au+SAM | Roughness | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 05-06-03 | 1000 | 110 |  |  |  |  |  |
| 2 05-06-03 | 1000 | 110 |  |  |  |  |  |
| 3 11-06-03 | 1000 | 130 |  |  |  |  |  |
| 4 11-06-03 | 1000 | 130 |  |  |  |  |  |
| 5 04-06-03 | 1000 | 145 |  |  |  |  |  |
| 6 13-06-03 | 1000 | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 13-06-03 | 1000 | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 06-06-03 | 1000 | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 17-04-03 | 1036 | 180 |  |  |  |  |  |
| 10 01-05-03 | 1036 | 135 |  |  |  |  |  |
| 11 01-05-03 | 1036 | 135 |  |  |  |  |  |
| 12 29-04-03 | 500 | 140 |  |  |  |  |  |
| 13 29-04-03 | 500 | 140 |  |  |  |  |  |

Note: measuring crystal in sample stage was inaccurate, thickness can vary